SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST/B-04

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

###### SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE

STB.04.  ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami malarskimi  zewnętrznymi w budynku przy ul. Sienkiewicza 23  w Opolu".

1.2. Zakres robót objętych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  odbioru częściowego i końcowego robót malarskich

1.3. Określenia podstawowe

Podłoże- powierzchnia na której ma być wykonany podkład lub powłoka malarska

Malowanie zewnętrzne – narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

1.4. Zgodność z dokumentacją

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj podłoża, farby , wymaganą jakość malowania oraz wzorzec barw.

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm , a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

# 2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów  określono w Wymaganiach ogólnych  pkt 3.

2.2. Źródła pozyskania materiałów -

- Gotowe , produkowane fabrycznie  farby

- farby elewacyjne

- farby do malowania powierzchni metalowych

Środek do strukturalnego wzmacniania podłoża:

Rozpuszczalnikowy, wgłębny środek gruntujący na bazie żywicy polimeryzacyjnej.

Środek gruntujący pod farbę:

Wodny, hydrofobizujący środek gruntujący na bazie mikroemulsji silikonowej

Systemowa farba elewacyjna czysto silikonowa ”

- odporna na starzenie i płowienie kolorów

- z możliwością barwienia na ciemne kolory

- wysoce paroprzepuszczalna

- zawierająca biocydy – chroniące przed nalotami glonów

parametry  techniczne:

Spoiwo:		:emulsja silikonowa

Gęstość			:1,50 g/cm3

Wartość Sd		:0,01 m (grubość warstwy 220 µm)

Współczynnik oporu   dyfuzyjnego µ  = 27

Wartość nasiąkliwości :	0,05 kg/(m2 x  h0,5)

Stopień połysku	:mat

# 3. sprzęt

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Wymaganiach ogólnych  pkt 3.

# 4. transport

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Wymaganiach ogólnych pkt. 4.

# 5. wykonanie robót

5.1 Prawidłowość i dokładność wykonania robót

5.1.1 Zasady ogólne , które należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków :

a/ właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni , na której ma być położona powłoka malarska – zgodnie z PN-69/B – 10280

b/ roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 50 C i nie wyższej niż 22 0

c/  miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robot malarskich na zewnątrz budynków , podczas intensywnego działania promieni słonecznych

d/. na   zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych , oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h.

f/ przy  robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP.

5.1.2 Przygotowanie podłoży

5.1.2.1.Wymagania dotyczące podłoża

- tynki zwykłe nowe , niemalowane

-ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania , przez wypełnienie zaprawą i zatarcie do równej powierzchni . Badanie podłoża następuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin.

- elementy metalowe

- powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy , gipsu i plam tłuszczu.

- elementy stalowe przed malowaniem należy wyczyścić

5.1.3..Podkłady – stosować wg instrukcji producenta farb.

5.1.4. Powłoki

a/ powłoki powinny  równomiernie  bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład , nie wykazując odprysków ,spękań , nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug , plam i śladów pędzla , dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi struktury pokrywanej powierzchni.

b/ barwa powierzchni powinna być zgodna z projektem kolorystyki , oraz powinna być jednolita , bez uwydatniających się poprawek  lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  .

c/ nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ ,

d/ linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia liczone od przyjętej teoretycznej linii zmiany  barw do 2 mm na 1 m i do 3 mm na całej długości linii zmiany barw.

e/ powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność  wg 4.333. oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość

f/ powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na zmywanie z woda z mydłem i na reamulgację

g/ przykra woń z powłok i zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia są  niedopuszczalne

## 5.2. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Warunkach  ogólnych pkt 5.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt 6.

## 6.2. Kontrola jakości robot malarskich

## Sprawdzenie wykonania robót malarskich polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a/ sprawdzenie podłoży – zgodności z dokumentacją  i jakości powierzchni

b/ sprawdzenie podkładów – wyglądu powierzchni , wsiąkliwości , wyschnięcia

c/ sprawdzenie powłok – wyglądu zewnętrznego , przyczepności, odporności na wycieranie , na zmywanie wodą, wsiąkliwości

wg normy PN-69/B-10280

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach ogólnych pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

# 8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach ogólnych pkt 8.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Warunkach ogólnych pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  malowanej powierzchni obejmuje :

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w Warunków ogólnych pkt 10.