SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

STB. 04.  OCIEPLENIE ŚCIAN I TYNKOWANIE

Kod CPV 45320000-6 , 45320000-4,  453210000-3

| ##### Grupa, klasa lub kategoria | #### KOD | #### Nazwa |
| --- | --- | --- |
| Grupa robót | 45100000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |
| Klasa robót | 45320000-6 | Roboty izolacyjne |
| Kategoria robót | 45321000-3 | Izolacja cieplna |

###### SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE

# ST/b- 03.  OCIEPLENIE ŚCIAN I TYNKOWANIE

1.	WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dociepleniowych budynku, /wykonanie wg  systemu ociepleniowego ze styropianu/ , wraz z wyprawą elewacyjną  cienkowarstwową  w ramach zadania Remont elewacji z dociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Sienkiewicza 23 w Opolu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji  robót związanych z wykonaniem docieplenia  ścian zewnętrznych  w obiekcie budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy  ul. Sienkiewicza 23 w Opolu.

1.3. Zakres robot objętych specyfikacją techniczną

Prace przygotowawcze  i prace ocieplenia termicznego

1.4. Określenia podstawowe

mostki termiczne – miejsca o obniżonej  izolacyjności , przez które ciepło ze szczególną intensywnością

wypływa na zewnątrz budynku

zaprawa tynkarska – uszlachetniona gotowa mieszanka silikatowa , przeznaczona do wykonywania

listwa cokołowa  startowa – profil cokołowy z wykształconym kapinosem,  montowany w dolnej krawędzi warstwy ocieplającej

2.	MATERIAŁY

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej . Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji można zastąpić  równoważnymi stosując  te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami , świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów . Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta.

2.2. Zaprawa wyrównująca - mocuje płyty do ściany -  aprobata systemu.

2.3. Styropian - płyty styropianu ryflowanego – samogasnące –  EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada  typ M –miękki, odmiana 15 lub 20/ gęstość min15 kg/m3, max. 20 kg/m3 / maksymalne  wymiary płyt 60 x 120cm, grubość – 12 cm,  lub inne spełniające normę PN-EN 13163:2004.

Krawędzie proste bez uszczerbków, powierzchnia  szorstka – karbowana,  sezonowanie min. 2 miesiące od wyprodukowania.

Współczynnik przewodności styropianu l=0,031 w/mK

2.4. Zaprawa klejąca – mocuje płyty do ściany, powinna być objęta aprobatą systemu.

2.5. Łączniki do mechanicznego mocowania izolacji - elementy utwierdzające , kotwiące – powinny  posiadać odrębną aprobatę techniczną lub wg systemu . Należy używać ich w miejscach łączenia płyt , dwa kołki po środku, wzmocnienie  naroży / kołkowanie/ zagłębienie kołka 5 cm w murze, kolki mocowane po 24 godz.  od naklejenia styropianu, określenie typu łącznika- w zależności od podłoża ściany  wg wybranego systemu.

2.6. Tkanina szklana – chroni warstwę izolacyjną przed uszkodzeniami  mechanicznymi i  oddziaływanie czynników atmosferycznych  - impregnowana wg PN- 92/P-855010, szerokość min. 1m długość min. 50 m, zakładka między siatkami min. 10 cm, sytuowanie siatki ( wtopienie) w środku zaprawy klejowej, splot gazejski, oczka siatki 3 –5 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m 2, określone siły zrywające próbek należy przechowywać w specjalnych warunkach w laboratorium.

2.7. Masa ( wyprawa) tynkarska – odrębna aprobata techniczna, lub objęta aprobatą  systemu,       nakładanie w temperaturze powyżej 50C  i przy pogodzie bezwietrznej, do określenia – wg zaleceń firmowego producenta systemu ocieplenia .

Tynk  - silikonowy , o fakturze kamyczkowej, ziarno 1,0 i 2,0 mm

Właściwości

- masa tynkarska, gotowa do aplikacji,

- z możliwością barwienia w masie

- zawierająca biocydy skutecznie chroniące przed obecnością grzybów i alg,

- odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości ≥ 5 mm,

- straty prażenia w temp.450°C: - 28%

- straty prażenia w temp.900°C: - 50%

- tynk na opaskach okiennych -gładki, na pozostałych powierzchniach  o uziarnieniu min.3 mm

- paroprzepuszczalny (oddychający)

- mało nasiąkliwy

- odporny na uszkodzenia eksploatacyjne

- niska nasiąkliwość

- wysoka paroprzepuszczalność

- wysoce odporny na warunki atmosferyczne

2.8.Właściwości techniczne firmowego systemu ocieplenia – wodochłonność oraz mrozoodporność,  odporność na starzenie , przyczepność międzycząsteczkowa,  odporność na uderzenia, odporność na mikroorganizmy  - algi, glony itp.  .

2.9. Rozprzestrzenianie ognia –  klasyfikacja ogniowa: PN-90/B-02867 - NRO - Nie Rozprzestrzeniający Ognia) B  wg. EN 13501-1

2.10.Przechowywanie i składowanie materiałów – wszystkie materiały powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniem producenta.. Materiały wrażliwe na wodę  i na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach  lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca musi zwrócić uwagę na termin użycia materiałów

3. 	SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach ogólnych  pkt. 3.

3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi

3.4  Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi , które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót

# 4. 	transport

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach ogólnych  pkt. 4.

Przechowywanie i transport styropianu  zgodnie z normą BN-78/6741-07

5. 	   WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Szczegółowy zakres robót

5.1.1. Ustawienie koniecznego zakresu rusztowań i pomostów do wykonania robót

5.1.2. Przeprowadzenie koniecznych zabezpieczeń płaszczyzn i pomostów roboczych

5.1.3. Renowacja daszków  nad wejściem i w poziomie parteru

5.1.4. Wykonanie izolacji termicznych na ścianach w ramach przyjętego systemu dociepleniowego.

5.1.5. Wykonanie cienkopowłokowych tynków systemowych na powierzchniach ocieplenia wykonanych z płyt styropianowych na budynku istniejącym. Szczegóły wykonania, kolorystyka i geometria zawarta jest w dokumentacji architektonicznej.

5.1.6.Zainstalowanie pełnego asortymentu wykończenia elewacji - obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety

5.1.7. Malowanie pozostałych elementów

5.1.8 Jakiekolwiek odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzgodnione z wiodącym biurem projektów i udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5.1.9. Odbiór robót przez Inspektora Nadzoru może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta)

5.1.10. Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonanych robót z zatwierdzoną dokumentacją! obowiązującymi przepisami i normami.

5.2.	Warunki wykonywania

5.2.1	Do wykonania ocieplenia należy stosować się ściśle według przepisów technologii przyjętego systemu ociepleniowo-tynkarskiego.

5.2.2.Uwaga: Przyjęte parametry wykonania; grubość warstw, ziarnistość, fakturowanie oraz kolorystyka i 	malowanie końcowe wg projektu

5.2.3. Czynności przygotowawcze

5.2.3.1. Ocena podłoża –podłoże winni być suche, bez zanieczyszczeń i równe, ściany należy odpowiednio  oczyścić, uzupełnić, stare tynki odspojone od podłoża / klawiszujące / należy skuć i uzupełnić tynkiem kategorii II i zagruntować.

5.2.3.2. Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji należy zdemontować, obróbki blacharskie 	podokienników usunąć, okna zabezpieczyć folią ochronną,

5.2.3. Montaż listwy cokołowej

Profile cokołowe powinny być wymiarami dostosowane do grubości płyt styropianowych. Przed przystąpieniem do montażu należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linie poziomą , wyznaczającą górną krawędź listwy. Listwy cokołowe montować do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu w ilości min. 3 szt. na 1mb listwy. Jeżeli ściana wykazuje odchylenia płaszczyzny należy je skorygować , stosując podkładki dystansowe.

Krawędzie listew należy połączyć łącznikami / wg systemu/ w żadnym wypadku nie można montować listew na zakład.

5.2.4.  Mocowanie płyt styropianowych

5.2.4.1.Do użycia  przewidzieć płyty z styropianu gr. 15 cm, o wymiarach  nie większych niż 60 x 120cm.

5.2.4.2.Układanie płyt  do podłoża -przygotowanie płyt wykonać należy zgodnie ze wskazówkami systemodawcy. Roboty należy prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powyżej 5 0 C.

5.2.4.3.Podstawowe elementy mocowania to łączniki systemowe oraz odpowiednie masy klejowo –

szpachlowe/ klej systemowy./

Nakładanie masy klejowe w przypadku podłoży typowych  odbywa się metoda obwodowo –punktową – na

obwodzie płyty należy nałożyć wałek masy klejowej o szerokości 5 cm, a na środku płyty 2 lub 3 placki

wielkości dłoni.

W zależności od tolerancji podłoża należy tak regulować ilość masy klejącej i wysokość warstwy , aby

uzyskać > 40%kontaktu podłoża z masą  klejową.

Układając pierwszy rząd  płyt termoizolacyjnych w szynie cokołowej należy zwrócić uwagę na to by płyty

mocno przylegały do przedniej krawędzi. Nie można dopuścić do tego , by listwa wystawała z powodu

naniesienia zbyt cienkiej warstwy masy klejącej .

Płyty należy układać mijankowo w „cegiełkę” z przesuniętymi pionowo spoinami. Niedopuszczalne jest

krzyżowanie się spoin.. Należy także unikać połączeń płyt na przedłużeniach narożników   otworów, aby

zapobiec w tych miejscach pęknięć.

Wykonując ocieplenie ościeży okien i drzwi należy tak dobrać grubość płyty , aby z dwóch stron była

widoczna taka sama szerokość ramy okna i aby krawędzie położonych nad sobą otworów były w pionie

Kołkowanie - ilość materiałów łączeniowych należy przyjąć wg zastosowanej technologii producenta i

dostawcy systemu. Do dodatkowego mocowania należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi

i  otworem wewnętrznym. Główki łączników nie mogą wystawać poza lico okładziny, należy je osadzać w

gniazdach płaskich.

5.2.4.4.Zabezpieczenie krawędzi – w celu zabezpieczenia narożników zewnętrznych należy stosować profile .Poszczególne profile należy łączyć należącymi do systemu łącznikami .

Zainstalowanie siatki zbrojącej należy wykonać na bazie masy mineralnej lub polimerowej. Pasy

tkaniny powinny nachodzić na siebie w pasach min. 10 cm.

W celu dodatkowego wzmocnienia fragmentów fasady szczególnie narażonych na uszkodzenia / strefa wejścia do budynku należy stosować siatkę pancerną.

5.2.4.5.Nałożenie masy tynkarskiej należy wykonać zgodnie z wytycznymi systemodawcy. Przyjęto tynk

mineralny o ziarnie 3 mm. Struktura tynku zacieranego.

W celu uniknięcia różnic w miejscach połączeń pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią liczbę

pracowników na każdym poziomie rusztowania . Powierzchnie obrabiać metodą „ mokre w mokre”. Unikać

przerw w pracy na przylegających do siebie płaszczyznach , pracować zawsze na powierzchniach , na

których wyprawę tynkarska można wykonać w jednym ciągu roboczym. Warstwa tynku musi być

chroniona podczas fazy schnięcia i wiązania przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi

( bezpośrednie nasłonecznienie, silny wiatr i deszcz.)

W razie konieczności rusztowanie osłonić plandekami ochronnymi .

6.	KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

6.1	Program zapewnienia jakości

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000.

6.2	System kontroli jakości materiałów i wyrobów

Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane od producenta dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami.

6.3.System kontroli jakości prowadzony przez Zamawiającego

6.3.1	Generalny Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji jest zobowiązany przedstawić wszelkie dane o wyrobie do zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

6.3.2	Generalny Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wyniki badań laboratoryjnych

6.3.3. Należy dostarczyć wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikaty potwierdzające parametry techniczne oraz dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie;

6.3.4. Program badań. Podstawę odbioru technicznego stanowią następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

- sprawdzenie materiałów

- sprawdzenie podłoży

- sprawdzenie przyczepności do podłoża

- mrozoodporność tynków zewnętrznych

- sprawdzenie grubości tynków, grubości ocieplenia

- sprawdzenie wyglądu - powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi

- sprawdzenie wykończenia na stykach , narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7.	OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach  ogólnych pkt. 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- tynki  oblicza się w  m2  (metr kwadratowy ).

- styropian  liczy się w m 3 ( metr sześcienny) ich objętości.

8. 	ODBIÓR ROBÓT

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8

8.2.	Bezpośrednio przed terminem ostatecznego zakończenia robót należy wymienić wszystkie elementy, które uległy zarysowaniu, pęknięciu i innym uszkodzeniom w czasie budowy.

8.3.	Po wykonaniu robót Generalny Wykonawca zobowiązany jest poddać ściany wnikliwej inspekcji oraz sprawdzić, wraz z Inspektorem Nadzoru, czy wszystkie elementy zostały wykonane prawidłowo.

8.4.	Nie wolno rozpoczynać robót malarskich ani tynkarskich przed odbiorem robót murarskich

i okładzinowych- termicznych.

# 9.        podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach  Ogólnych pkt.  9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m 2  ocieplenia – według obmiaru kosztorysowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.